MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RESTAURAÇÃO DO PISO DE CONCRETO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS

Local: Av. Guido Izidoro Dall'Acqua, s/nº, Residencial Vitória I, Ibitinga – SP

Informando que:

Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados de acordo com a boa técnica, normas pertinentes e os projetos apresentados. Os direitos e obrigações da Construtora e Fornecedores serão perfeitamente definidos em todos os casos mediante editais e a posteriori, por contratos específicos.

- Restauração de piso de concreto e pintura de alto desempenho

O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios, equipamentos necessários para a execução dos serviços manutenção e reparos de 03 (três) quadras poliesportivas totalizando 1200,00 m², compreendendo os serviços de:

a)	Polimento da superfície do piso de concreto com “politris e abrasivos diamantados para retirada de sujeira, impurezas e materiais com baixa resistência no piso de concreto, inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras;

b)	preenchimento das juntas com Poliuretano Flexivel (dureza Shore igual ou maior a 40);

c)	Aplicação de resina para injeção de fissuras a base de epóxi de baixa

viscosidade e adesivo estrutural viscoso a base de epóxi para tratamento em elementos de concreto; referência Tecbond TIX e Techbond Injeção WT, fabricação Quartzolit ou equivalente; conforme Especificação Técnica - Recuperação e reforço das estruturas de concreto armado.

d)	Aplicação primmer para aderência e resina epóxi com pó de quartzo regularizadora, termoplástica e plastificante, para impermeabilização e proteção contra abrasão e impacto, constituído por líquido viscoso transparente;

e)	Polimento da camada regularizadora;

f)	Aplicação de pintura de alto desempenho com resinas a base de epóxi, mínimo de duas demãos, com alta,resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit,

ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; diluída conforme especificações do fabricante;

g)	Aplicação de pintura demercatória das modalidades esportivas (futsal, basquete, vôlei e handebol) de molde de linha de faixa, com aplicação de fita crepe em 2 camadas para garantia de fixação uniforme e alinhamento.

h)	limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc, inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

A obra será entregue limpa, em perfeitas condições de usabilidade e segurança, desprovida de respingos de materiais que tenham ocorrido durante a obra.

Prefeitura do Município de Ibitinga, aos 06/12/2024.

_______________________________________

JOÃO GUILHERME HIRABAHASI

Responsável Técnico

ENG CIVIL CREA/SP n° 5070185893